Wymagania jakościowe/Quality requirements:

PLASTYFIKATOR DINP/ DINP PLASTICIZER

Barwa Hazena 0-30/Color Hazen 0 -30

Gęstość zmiękczaczy w 20 °C:  0,970-0,977 g/cm³/ The density of softeners in 20 °C: 0,970-0,977g/cm³

Współczynnik załamania światła w 20 °C 1,483-1,488/ Refractive index in 20 °C: 1,483-1,488

Zawartość wody max 0,05%/ Water content: max. 0,05%

Liczba kwasowa mg KOH/g: max.0,07/ mg KOH/g Acid number: max. 0,07

Zawartość estrów min. 99.5%/ Esters content min. 99,5%

PLASTYFIKATOR DPHP/DPHP PLASTICIZER

Gęstość w 20 °C – 0,960-0,965 g/cm3

Barwa Hazena: max. 40 / Color Hazen: max. 40
Zawartość wody: max. 0,05 % / Water content: max. 0,05%
Zawartość estrów: min. 99,5 %. / Esters content of esters: min. 99,5%.
Gęstość w 20 °C: 0,960-0,965 g/cm3/ The density in 20°C: 0,960-0,965 g/cm3

Współczynnik załamania światła w 20°C: 1,481-1,486/ Refractive index in 20 Celcius degrees:

1,481-1,486

Liczba kwasowa mgKOH/g: max.0,07/ mgKOH/g Acid number: max. 0,07