
**Rysunek palety CP-1 do nawozów o wymiarach 1000 x 1200**

**SPECYFIKACJA :**

Wymagania jakościowe – paleta drewniana do nawozów

Wymagania Jakościowe:

PALETA 1200 X 1000 do nawozów

materiał:

wykonane z drewna iglastego, wsporniki mogą być wykonane z drewna liściastego.

Drewno w palecie musi być zdrowe, zrośnięte, bez kory, bez oflisów. Rogi palet ścięte.

Wilgotność: palety przesuszone (przewiane) o wilgotności:

Deska do 30%

Wspornik do 35%.

Wymagane wymiary:

deska górna:

skrajna i środkowa - 3 szt. - 1200 x 100 x 20

deska górna pośrednia - 6 szt. - 1200 x 80 x 20

wzdłużnice - 3 szt. - 1000 x 100 x 22

wsporniki - 9 szt. - 135 x 80 x 80

deska dolna - 3 szt. - 1200 x 135 x 20

Dopuszczalna tolerancja wymiarów:

-wymiary zewnętrzne palety +/- 3 mm

-wymiary desek +/- 2 mm

-wymiary wsporników +/- 2 mm

-grubość wspornika + 1 mm

-grubość desek + 1 mm

-pozostałe wymiary +/- 3 mm

Wsporniki i deski muszą być równe

Wsporniki boczne cofnięte względem długości palety o 50 mm do wewnątrz.

( wspornik nie może wystawać poza obrys palety).

wymagany atest wyrobu do każdej dostarczonej partii, zawierający datę dostawy.

Znakowanie:

Palety trwale znakowane:

- na bocznym klocku z przodu palety - nr dostawcy

Na samochodzie palety ułożone jedna na drugiej, w słupkach na wysokość 19 szt.