WYMAGANIA OGÓLNE DLA ORINGÓW

Kryteria jakościowe dla oringów

Materiały.

Elastomery stosowane do produkcji oringów powinny spełniać normy ISO 1629 lub ASTM 1418. Tworzywa nieelastomerowe do produkcji oringów (np. PTFE i jego odmiany oraz materiały łączone np. FKM/FEP) powinny posiadać specyfikacje (certyfikaty) wystawione przez producenta.

Z uwagi na występowanie elastomerów w różnych twardościach (wg skali Shore np. 70, 80, 90) jako standard przyjmuje się elastomery o twardości 70 Shore A. Zamawianie innych twardości wymaga ich precyzyjnego określenia wg skali Shore A lub IRHD.

Nazewnictwo materiałów dla oringów ogólnego zastosowania powinno być określane wg norm ISO 1629 i ASTM 1418. np. EPDM, FKM, FFKM itd.

Podanie przez zamawiającego pełnej nazwy handlowej materiału i określenia jego komponentu (np. ISOLAST J9503, KALREZ 4079 itp.) należy traktować jak wymóg dostawy tylko tego określonego materiału. Nazwa takiego materiału nie będzie wówczas określona wg standardów (norm jak powyżej ) lecz jako nazwa handlowa.

Wraz z ofertą należy dostarczyć  szczegółowe specyfikacje materiałowe (certyfikaty) dla poszczególnych materiałów, które powinny zawierać co najmniej:

- oferowane twardości,

- wytrzymałość na rozciąganie,

- wydłużenie przy zerwaniu,

- poziom odkształceń trwałych,

- starzenie pod wpływem ciepła,

- odporności chemiczne.

Wymiary i tolerancje

Wymiary oringów i ich tolerancje powinny spełniać jedną z n/w norm:

AS 568 A

BS 1806

BS 4518

ISO 3601-1

ISO 6149-2

DIN 3771.1

SMS 1586

JIS B 2401

NFT47-501

Wady powierzchni i odchylenia kształtu

Dopuszczalne wady powierzchni i odchylenia kształtu oringów  muszą spełniać wymogi normy ISO 3601-3 : 2005.

Klasę N przyjmuje się jako minimalny standard wykonania.

Oringi należące do tej klasy spełniają standardowe wymagania co do jakości, w zastosowaniach statycznych i dynamicznych.

Dostawca zapewni także dostarczenie oringów w klasach wyższych S i CS na życzenie zamawiającego.

Rodzaje wykonań.

- Wykonane z jednorodnego materiału.

- Otoczone koszulką FEP lub PTFE w dwóch wykonaniach.

- standardowe – pierścień elastomerowy z osłoną ,

- specjalne rurowy pierścień elastomerowy z osłoną.

Znakowanie

Na opakowaniach oringów wymagane są następujące informacje:

- Nr zamówienia,

- Data dostawy,

- Producent,

- Wymiary

- Klasa wykonania

- Materiał

- Twardość

Przykład oznakowania:

| 49000055123 | 2010.02.20 |
| --- | --- |
| PRODUCENT |  |
| 56,74 x 3,53 | N |
| FKM70 |  |

| 49000055123 | 2010.02.20 |
| --- | --- |
| PRODUCENT |  |
| 56,74 x 3,53 | N |
| FKM70/FEP |  |

Dostawa i opakowania

Oringi mają być dostarczane w opakowaniach jednostkowych (1 oring = 1 opakowanie) , tak aby możliwa była pełna jego identyfikacja w magazynie lub przez użytkownika.

Rodzaj opakowania powinien uniemożliwiać degradację oringów w całym okresie magazynowania, czyli:

- zabezpieczać przed oddziaływaniem: promieniowania słonecznego i sztucznych źródeł

światła emitujących promieniowanie UV,

- zabezpieczać przed oddziaływaniem świeżego powietrza i ozonu,

-  zabezpieczać przed deformacją – umożliwiać przechowywanie w stanie odprężonym

(relaksacji).

Opracowanie: A. Fistkowski, B. Kuźniewski