Wymagania techniczne dla “Stearyny”

/ Technical requirements for “Stearine”

| Parametry/Parameter | Jednostka/ unit | Wartość/Value |
| --- | --- | --- |
| Liczba kwasowa/Acid number | mg KOH/g | 195-205 |
| Liczba zmydlania/Saponification value | mgKOH/g | 195-210 |
| Liczba jodowa/Iodine value | g I2/100g | <10 |
| Zawartość kwasów tłuszczowych C:16-C18 /Fatty acid content C:16-C18 | % | >90 |