Specyfikacja techniczna

| Ubranie specjalne |  |
| --- | --- |
| Informacje podstawowe | - Ubranie ochronne powinno spełniać normę PN-EN 469:2005+ poziom ochrony Xf2, Xr2, Y2, Z2 - Ubranie ochronne powinno spełniać wymagania normy PN-EN 1149-5:2018, IEC 61482-2:2018 i PN-EN 343:2003 +A1:2007 - Należy dostarczyć raport z badań zgodny z normą PN-EN 14360:2004 (próba deszczowa) - Dla ubrania ochronnego należy przedstawić wyniki próby ThermoMan. Oparzenia drugiego stopnia max. 5% i brak oparzeń trzeciego stopnia. - Karta danych materiału zewnętrznego, membrany i podszewki zostanie dostarczona - Deklaracja zgodności WE będzie dostępna - Producent odzieży ochronnej powinien być certyfikowany zgodnie z normą ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 |
| Wymagania dotyczące odzieży ochronnej | - Tkanina zewnętrzna powinna zawierać : min. 59% ParaAramid / 40% PBI / 2% włókno antystatyczne. - Tkanina zewnętrzna powinna składać się z włókien aramidowych antystatycznych jako głównego składnika - Gramatura tkaniny zewnętrznej powinna się mieścić w zakresie od 195 do 230 g/m2 - Wytrzymałość na rozciąganie badana zgodnie z normą PN-EN ISO 13934-1, wymaganie ≥ 2800 N powinno być spełnione - Wytrzymałość na rozdzieranie powinna spełniać wymaganie ≥ 570 N, badanie zgodne z normą PN-EN 469 punkt 6.7 - Liczba nitek osnowy według normy PN-EN 1049-2 powinna wynosić 220-240 nitek/ 10 cm - Liczba nitek wątku według normy PN-EN 1049-2 powinna wynosić 230-250 nitek/ 10 cm - Kurtka i spodnie powinny być w kolorze złotym/piaskowym - Kurtka i spodnie powinny być dostarczone złotym/piaskowym. Zamawiający dopuszcza wstawki w kolorze brązowym w obszarze kołnierza i ramion - Wymagania normy PN-EN 469 powinny być spełnione odnośnie rozprzestrzeniania się płomienia, przenikania ciepła, wytrzymałości resztkowej materiału do ekspozycji na promieniowanie cieplne i odporności na ciepło. - W przypadku odporności na zwilżanie powierzchniowe, tkanina powinna przejść badanie zgodnie z normą PN-EN 24920, wymagany stopień odporności ≥ 4 - Zmiana wymiarów po badaniach zgodnych z normą PN-EN 469 nie powinna przekraczać 3% w kierunku wzdłużnym i poprzecznym - Tkanina zewnętrzna/ membrana/ podszewka powinny być skonstruowane w systemie warstwowym - Cały układ materiału ubrania powinien mieć gramaturę poniżej 500g/m2 |
| Membrana | - Użyty laminat powinien zapewniać ochronę przed wilgocią i ciepłem. Należy użyć mikroporowatą dwuskładnikową membranę na bazie ePTFE lub równorzędną. Membrana powinna być odporna na wysoką temperaturę dp cp najmniej 260˚C, oddychająca, wodno i wiatroodporna oraz bardzo odporna na substancje chemiczne. Membrana powinna być również przebadana na przenika krwi, płynów ustrojowych i patogenów krwiopochodnych. - Warstwa nośna powinna zawierać 40% żywicy melaminowej (±10%) i około 60% włókien aramidowych (±10%) |
| Następujące referencje i świadectwa badań zostaną dostarczone jako dowód | - Zmiana wymiarów po 25 praniach PN-EN ISO 6330:2001. Metoda 6N+F i 5 cykli czyszczenia chemicznego zgodnie z normą PN-EN ISO 3759:2008/PN-EN ISO 3175-2:2010 proces dla tkanin wrażliwych. Długość/ szerokość ≤ 5% - Opór pary wodnej po 25 praniach PN-EN ISO 6330:2001. Metoda 6N+F i 5 cykli czyszczenia chemicznego zgodnie z normą PN-EN ISO 3759:2008/ PN-EN ISO 3175-2:2010 metoda dla tkanin wrażliwych. - Odporność na przesiąkanie ciekłych substancji chemicznych, o-ksylen nierozcieńczony, po 25 praniach PN-EN ISO 6330:2001. Metoda 6N+F. Zwilżalność ≥95%, Przesiąkanie 0 - 25 prań w temperaturze 60˚C: Badanie zgodnie z normą PN-EN 20811:1998 i PN-EN ISO 6330:2001. Metoda 6N+F. Następnie badanie wodoszczelności powierzchni i szwów poprzecznych zgodnie z normą PN-EN ISO 811:1992-06, (1,0 bar) - 5 czyszczeń chemicznych: Badanie zgodnie z normą PN-EN ISO 3175, punkt 9,1 Następnie badanie wodoszczelności powierzchni i szwów poprzecznych zgodnie z normą ISO 20811:1992-06 (1,0 bar) - Badanie w piecu 180˚C: Badanie odporności na ciepło zgodnie z normą PN-EN 469, Załącznik A w temperaturze 180˚C 5 minut. Następnie badanie wodoszczelności powierzchni i szwów poprzecznych zgodnie z normą ISO 20811 (1,0 bar) - Badanie w piecu 260˚C: Badanie odporności na ciepło zgodnie z normą PN-EN 469, Załącznik A w w podwyższonej temperaturze 260 ˚C. 5 minut. Następnie badanie wodoszczelności powierzchni i szwów poprzecznych zgodnie z normą ISO 20811 (1,0 bar) - Odporność na ciepło (kurczliwość) w temperaturze 260˚C, badanie zgodnie z normą ISO 17493: 2000. 5 minut w temperaturze 260˚C ± 5˚C po 25 praniach metoda 6N+F EN ISO 6330:2012. Kurczliwość wzdłużna/ poprzeczna ≤3% - Odporność na odkształcenia w niskich temperaturach -30˚C: 40 000 cykli, badanie zgodnie z normą DIN 53359:2006; kształt próbki B, (-30±2) 100 odkształceń/min. Następne badanie wodoszczelności zgodnie z normą ISO 20811:1992-06 (1,0 bar) - Wodoszczelność powierzchni po szorowaniu EN530:1994 V2 9000 cykli, badanie wodoszczelności zgodnie z normą ISO 20811:1992-09 (1,0 bar) - Taśma uszczelniająca szwy powinna być identyczna jak materiał bazowy użytej membrany - Wszystkie szwy powinny być całkowicie uszczelnione, co powinno być potwierdzone za pomocą odpowiednich i pełnych świadectw z badań. Świadectwa powinny być dołączone |
| Podszewka wewnętrzna kurtki i spodni | - Gramatura podszewki wewnętrznej kurtki/spodni powinna być ≤200g/m2 - Podszewka wewnętrzna powinna zawierać 40% żywicy melaminowej (±10%) i około 60% włókien aramidowych (±10%). - Pikowana powłoka powinna zawierać mieszaninę 50% włókien aramidowych i 50% wiskozy ognioodpornej. - Pikowana powłoka wykonana z dwóch warstw osnowy i wątku Nm 60/2 - Zamawiający nie dopuszcza przedniej tkaniny dystansowej wykonanej z poliuretanu lub silikonu - Zmiana wymiarów podszewki izolacyjnej po 25 praniach (EN ISO 6330:2013) zgodnie z normą PN-EN ISO 5077:2008/PN-EN 3759:2011 maks. 3% - Odporność na ciepło (kurczliwość) podszewki izolacyjnej gdy jest nowa i po 25 praniach (EN ISO 6330:2013) zgodnie z normą PN-EN ISO 17493:2016 (5 min w temperaturze 260 ±5˚C) ≤ 6% - Podszewka izolacyjna i laminat powinny spełniać wymagania ekologiczno-ludzkie OEKOTEX standard 100 klasa produktów II |
| Materiał wzmacniający | - Materiał wzmacniający powinien być odporny na przetarcia i przecięcia, elastyczny i trwale trudnopalny. Materiał powinien być wykonany z Kevlaru pokrytego silikonem - Wymagania normy PN-EN 469 punkt 1 i 6.5 muszą być spełnione |
| Szwy, bariery absorpcyjne i zapięcia na rzep Nić szwalnicza | - Nić szwalnicza powinna się składać w 100% z włókien meta-aramidowych - Wytrzymałość nici szwalniczej powinna być ≥ 1300cN Rozmiar: około Nm 65/3 |
| Szwy | - Szwy główne powinny być szyte ściegiem owerlokowym |
| Bariera absorpcyjna/ bariera przeciwwilgociowa | - Oddychające, trudnopalne 3-warstwowe bariery absorpcyjne powinny się znajdować w obszarze osłony przedniej lub krawędzi rękawów. Skład materiału: Pojedynczy jersey: 100% włókien aramidowych Dwuskładnikowa membrana ePTFE Pojedynczy jersey: 100% włókien aramidowych Gramatura: około 150g/m2 - Szczególnie wytrzymała, trudnopalna powlekana tkanina powinna być użyta na krawędzie kurtki i spodni narażone na duże obciążenia - Bariery absorpcyjne/ przeciwwilgociowe powinny być na dolnej krawędzi kurtki - Bariery absorpcyjne/ przeciwwilgociowe powinny być na nogawkach spodni |
| Zapięcie na rzep | - Ilość zapięć na rzep powinna być ograniczona do minimum i narożniki powinny być zaokrąglone w jak największym stopniu - Wymagania odnośnie zachowania podczas palenia i odporności na ciepło powinny być spełnione zgodnie z normą EN 469 punkt 6.1 i 6.5 |
| Antystatyczność | - Dla materiału zewnętrznego wymagane są właściwości antystatyczne - Właściwości te powinny być zapewnione przez system przewodzący z włóknami antystatycznymi |
| Zachodzenie na siebie | - Wystarczające zachodzenie kurtki na spodnie jest obowiązkowe |
| Naszywki | - Nazwa i logo producenta powinny być widoczne na zewnętrznej stronie ubrania - Zgodnie z aktualnymi przepisami wewnątrz kurtki powinna się znajdować naszywka - Wszyta naszywka powinna mieć kod kreskowy za pomocą którego można zidentyfikować ubranie |
| Widoczność | - Powinny być przymocowane połączone żółto/srebrno/żółte, srebrne pasy odblaskowe marki 3M o szerokości co najmniej 50mm. - Wymagania zgodnie z normą PN-EN 469, Załącznik B powinny być spełnione wspólnie przez kurtkę i spodnie - W obszarze klatki piersiowej kurtki i kieszeni bocznych spodni należy użyć materiał 3M w kolorze żółtym o właściwościach fluorescencyjnych po obu stronach, aby poprawić dostrzegalność - Wymóg zgodnie z normą PN-EN 469, Załącznik B należy również zapewnić dla najmniejszego rozmiaru (razem kurtka i spodnie) Wzór pasu powinien być identyczny dla wszystkich rozmiarów |
| Dodatkowe wymagania do kurtki | - Krój - Kurtka powinna mieć ergonomiczny krój - Kurtka powinna mieć kształt litery H (rozmiar klatki piersiowej i rozmiar dolnego końca kurtki powinien być identyczny) - Średni rozmiar ubrania (48-50) powinien mieć długość pleców wynoszącą około 85 cm. Wymiar ten musi być określony. - Ramię/ łokieć - W obszarze ramienia powinna się znajdować wewnętrzna poduszka pokrywająca całą szerokość barku (od kołnierza do rękawa). Powinna chronić przed odciskami. - Nie powinno być klapek ani pętli na barku. - Łokcie powinny być ergonomicznie wyprofilowane i posiadać wzmocnienia wykonane z Kevlaru pokrytego silikonem - Kołnierz - Kurtka powinna być zaprojektowana z wysokim, wodoodpornym kołnierzem - Kołnierz powinien być całkowicie zamykany - Kołnierz powinien zapewnić taki sam poziom ochrony jak reszta kurtki - Kołnierz powinien zapewniać bezpieczne i przyjazne zapięcie, które chroni przed ciepłem i płomieniami - Rękawy - Na końcach rękawów powinien się znajdować mankiet - Końce rękawów powinny być regulowane za pomocą zapięcia na rzep - Otwory na kciuk powinny się znajdować w mankietach rękawów na ich końcach - Przedni zamek - Zamek przedni powinien być typu tworzywowego i mieć funkcję szybkiego otwierania - Całe zakrycie zamka przedniego powinno być zapewnione z pomocą szerokiej, wodoszczelnej osłony mocowanej na kilka rzepów rozmieszczonych w odstępach - W celu szybkiego zamknięcia, element chwytający powinien być przymocowany do dołu zamka - Zamek inspekcyjny - W celu umożliwienia kontroli membrany po obu stronach i wykonania napraw, powinny być zainstalowane co najmniej dwa zamki inspekcyjne o długości co najmniej 30cm - Na działanie bariery przeciwwilgociowej nie może wpływać zamek inspekcyjny - Kontrola wnętrza kurtki powinna być jak najprostsza - Kieszenie kurtki - Następujące kieszenie kurtki powinny być zamocowane: -Dwie kieszenie boczne z patką -Pod lewą i prawą patką kieszeni znajduje się pętla materiałowa z napą -Dwie kieszenie na radiotelefon z klapą w kształcie litery V są zamocowane na kurtce na wysokości klatki piersiowej -Dwie lekko skośne komfortowe kieszenie z zamkami błyskawicznymi są zintegrowane pod kieszeniami bocznymi - Dodatki na kurtce - Na osłonie przedniej powinien być zamocowany uchwyt latarki - Pasek rzepu do mocowania identyfikatora osobistego/ imiennika jest przyszyty nad lewą kieszenią na radiotelefon (wymiary: 150x25 mm) - Uchwyty mocujące na mikrofon radiotelefonu po obu stronach kurtki nad kieszeniami na radiotelefon - Kurtka powinna być wyposażona w uchwyt ratowniczy zamocowany na plecach kurtki. Uchwyt umożliwia ewakuacje rannego strażaka z bezpośredniej strefy zagrożenia. Wytrzymały uchwyt ratowniczy składa się z dwuwarstwowego pasa wykonanego z Nomexy, który jest wzmocniony szwami po obu stronach - Wszystkie patki kieszeni, osłona przednia i uchwyt ratowniczy są wyposażone w praktyczne, wyścielane uchwyty |
| Dodatkowe wymagania dotyczące spodni | - Konstrukcja - Spodnie powinny być ergonomicznie wyprofilowane, posiadać elastyczny pas do regulacji obwodu talii oraz ochronę nerek i pętelkę do zawieszania - Nogawki spodni - Szew spodni od wewnątrz powinien być zakryty lamówką po obu stronach - Regulacja talii - Elastyczny pas powinien umożliwiać regulację obwodu talii do następnego większego rozmiaru i zapewniać dobre dopasowanie - Część tylna - Wysoka część tylko powinna służyć jako ochrona nerek i powinna być wyposażona w pętelkę do zawieszania - Zamek inspekcyjny - W celu umożliwienia kontroli membrany po obu stronach i wykonania naprawa, powinny być zainstalowane co najmniej dwa zamki inspekcyjne o długości co najmniej 30cm - Kontrola membrany powinna być jak najprostsza z obu stron - Szelki - Szelki powinny się w całości składać z nadającej się do prania taśmy elastycznej o szerokości 50 mm z wyścielanym obszarem ramion i mieć bezstopniową regulację długości - W celu prania lub czyszczenia szelki powinny dać się łatwo odpiąć i ponownie zapiąć za pomocą mocowań na rzep - Konstrukcja kolan - Obszar kolan powinien być ergonomicznie wyprofilowany - W obszarze kolan powinny być wzmocnienia ochronne wykonane z materiału odpornego na przetarcie i przecięcia - W obszarze kolan muszą być dodatkowe wkłady amortyzujące o grubości co najmniej 8mm wykonane z gumy piankowej - Powinna być możliwość stałego prania lub czyszczenia wzmocnienia ochronnego bez utraty jego funkcji - Kieszenie w spodniach - Spodnie powinny posiadać dwie kieszenie skośne (lewą i prawą), które można zamykać na zamek - Powinny być dwie kieszenie boczne z mieszkami, patkami i zapięciem na rzep |
| Pranie i pielęgnacja | - Powinna być możliwość stałego prania kurtki i spodni w temperaturze 60˚C bez uszkodzenia. Suszenie w suszarce bębnowej w niskiej temperaturze powinno być możliwe - Instrukcja prania i pielęgnacji w języku polskim powinna być dostarczona do każdej kurtki i spodni - Specjalne wymagania odnośnie prania lub czyszczenia powinny być wskazane w dołączonej instrukcji prania - Ubranie nie może się kurczyć na skutek prawidłowego prania |
| Rozmiary | - Powinna istnieć możliwość indywidualnego dopasowania rozmiaru |