Proceso pavadinimas:

Audinys katalizatoriaus sluoksnio uždengimui ir audiniui pritaikyti siūlai

Prekės aprašymas:

Reikalingas audinys katalizatoriaus sluoksnio uždengimui talpoje naftos perdirbimo proceso metu. Reikalingas audinys min 1m pločio, 1-1,5mm storio, viso: 150m2. Reikalingi siūlai audiniui, dvi špūlės po 1000m, viso: 2000m.

Reikalavimai:

| Medžiaga | Sustiprintas stiklo pluošto audinys |
| --- | --- |
| Darbo sąlygos | Audinys turi atlaikyti ilgalaikį iki 600 °C temperatūros poveikį (32 barų slėgis). |
| Cheminis atsparumas | Atsparus darbiniam skysčiui – audinio medžiaga turi būti atspari: vandenilio prisotintoms terpėms, angliavandeniliams (C1–C12). H2S mažiau nei 1 ppm. HCl mažiau nei 10 ppm. Turi būti atspari oksidacijai (deguonies poveikiui esant eksploatavimo temperatūrai). |
| Šalutiniai efektai | Audinys neturi: Išskirti jokių junginių. Neirti, nekaupti jokių junginių. |
| Mechaninės savybės | Tempimo stipris (metmenys/ataudai): > 300 N/cm. Atsparumas plyšimui: > 50 N. Atsparumas valkšnumui: geba išlaikyti savo svorį ir šiluminį plėtimąsi be deformacijos. Minimalus lenkimo spindulys: < 10 mm be įtrūkimų. Po terminio ciklavimo neturi sustingti ar susitraukti daugiau nei 2 %. Audinys turi išlaikyti konstrukcijos vientisumą ir lankstumą ilgalaikio naudojimo metu. Audinys turi veikti kaip dujų barjeras – turi būti (praktiškai) nepralaidus. Audinys turi išlaikyti lankstumą esant bet kokiai numatomai temperatūrai. |
| Patvarumo ir eksploatavimo trukmės reikalavimai | Numatomas tarnavimo laikas: 5–7 metai. Turi atlaikyti mažiausiai 10 pilnų terminių ciklų. Jokių požymių: trapumo; sluoksnių atsisluoksniavimo; skylių augimo; konstrukcijos griūties; |
| Siūlai | Tie patys reikalavimai kaip ir audiniui turi būti taikomi ir siuvimo siūlams; |

Prekių pristatymas:

Prekes pristato pardavėjas pagal DAP Mažeikių g. 75, Juodeikių km., LT 89453 Mažeikių rajonas, Lietuva, 11a sandėlis („Incoterms 2020“).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Process name:

Fabric for covering the catalyst layer and thread for fabric

Description:

Fabric is needed to cover the catalyst layer in a vessel during the oil refining process. Fabric is needed min 1m wide, 1-1.5mm thickness, total: 150m2. Threads for the fabric are needed, two spools of 1000m each, in total: 2000m.

Requirements:

| Material | Reinforced Glass Fibre Cloth |
| --- | --- |
| Operating conditions | Fabric must tolerate long term up to 600 C temperature exposure (pressure 32 barg). |
| Chemical resistance | Withstand operating fluid – fabric material must be resistant: Hydrogen-rich atmospheres Hydrocarbons (C1–C12). H2S below 1 ppm. HCl below 10 ppm. Must be tolerant to oxidation (oxygen exposure at exposure temperatures) |
| Side effects | Fabric shall not: Off-gas any compounds. Shed fibers or contaminant. |
| Mechanical Properties | Tensile strength (warp/weft): > 300 N/cm. Tear resistance: > 50 N. Creep resistance: Able to support its own weight plus thermal expansion without deformation. Minimum bending radius: < 10 mm without cracking. Must not stiffen or shrink >2% after thermal cycling. Fabric must maintain structural integrity and flexibility during long-term operation Fabric should work as a barrier for gas – should be (virtually) impermeable. Fabric must maintain flexibility at all expected temperatures. |
| Durability and Lifetime Requirements | Expected service life: 5–7 years. Must survive minimum 10 full thermal cycles. No signs of: Brittleness; Layer delamination; Perforation growth; Structural collapse; |
| Sewing threads | Same requirements must apply for sewing threads |

Delivery of goods:

The Goods shall be delivered by the Seller on the basis of DAP Mazeikiu St. 75, Juodeikiai Vill., LT 89453 Mazeikiai District, Lithuania, 11a warehouse (Incoterms 2020).